Министерство образования Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

Утверждаю

Ректор ЮУрГУ

_________________ Шестаков А.Л.

проф., д.т.н.

“______”_______________ 2010 г.

О Т Ч Е Т

о прохождении курсов повышения квалификации в рамках реализации программы развития ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в 2010-2019 гг.

по направлению:

Современные методы исследования свойств композиционных материалов, используемых в энергоэффективных металлургических технологиях

Выполнил:

________________ Галимов Д.М.,

младш. научн. сотр.

каф. физической химии ЮУрГУ

Челябинск

2010

За отчётный период проведено изучение и освоение методики измерения полного магнитного момента образцов с помощью сверхпроводящих квантовых интерферометров (SQUID). Измерения проводились при температурах 3-300 К, магнитных полях до 5 Тл. Снимались температурные зависимости  намагниченности образцов, охлаждаемых как в нулевом так и в заданном поле (ZFC/FC), температурные зависимости остаточной намагниченности (thermo-remnant magnetization –TRM, см. рис. 1).

Рис.1. Температурные зависимости  намагниченности образца КМ-4В, охлаждаемого в нулевом и в заданном поле 5,0035 Тл.

Рис. 2. Магнитно-полевые зависимости намагниченности образца КМ-4В при различных температурах.

Также исследовались магнитно-полевые зависимости магнитного  момента при различной температуре (от 3 до 300 К, см. рис. 2).

В результате проведенных предварительных исследований уже установлено наличие значительного магнитного момента при комнатной температуре у образцов углеродного композитного материала, что указывает на возможные ферромагнитные взаимодействия. Обнаружены также фазы спинового стекла при более низких температурах (100, 150 К). Рис. 3. Температурная зависимость намагниченности образца AS-17, содержащего 0,79 %, при постоянном магнитном поле 0,007 Тл.

Зависимости намагниченности от концентрации магнитной примеси (кобальт) носят сложный характер, например магнитный отклики системы при концентрации 0,79 % кобальта (образец AS-17, см. рис. 3) в три раза выше, чем при концентрации 3,81 % кобальта (образец AS-19), что не тривиально.

В настоящее время проводится теоретический анализ и необходимые расчеты, после этого этапа работы результаты будут подготовлены к публикации в одном из ведущих физических журналов (Phys. Rev.)  в соавторстве с сотрудниками Лаппеенрантского технологического университета.

Технологический университет г. Лаппеенранта

Section of Physics

Department of Mathematics and Physics