Информация на сайт

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 08.07.2014 № 14.574.21.0090 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме: «Разработка технологии пирометаллургического восстановления шлаков сталеплавильного производства» на этапе № 4  в период с 01.01.2016 по 30.06.2016 выполнялись экспериментальные исследования поставленных перед ПНИ задач.

1. Осуществлены исследовательские испытания экспериментального образца установки пирометаллургического восстановления шлаков сталеплавильного производства. Проведённые испытания выполнены в установленные сроки и с должным качеством. Полученные в процессе экспериментального изучения результаты вполне однозначны, хорошо обоснованы и были использованы для формулирования рекомендаций по оптимизации процесса пирометаллургического восстановления шлаков.

2. Разработан лабораторный технологический регламент пирометаллургического восстановления шлаков сталеплавильного производства. Разработанный регламент соответствует Положению о технологических регламентах производства на предприятиях химкомплекса (утвержденному Заместителем Министра Экономики Российской Федерации Н.Г. Шамраевым 6 мая 2000 г.) и позволяет обеспечивать выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями Технического задания.

3. Выполнены работы по проектированию и созданию экспериментального образца технологической линии по переработке шлаков сталеплавильного производства. Разработанные комплекты эскизной документации в совокупности с ранее разработанными комплектами других установок могут быть использованы для создания частей экспериментального образца технологической линии по переработке шлаков сталеплавильного производства. Работы, направленные на создание экспериментального образца технологической линии по переработке шлаков сталеплавильного производства позволяют перейти (на следующем этапе работ настоящей ПНИ) к испытанию экспериментального образца технологической линии по переработке шлаков сталеплавильного производства.

4. Проведены комплексные исследовательские испытания с целью изучения свойств экспериментальных партий продукции линии в зависимости от вариации режимов и параметров технологического процесса переработки шлаков. Результатом проведённых исследований стал вывод о том, что при любых параметрах проведения процесса переработки (из использованных интервалов) получаются три продукта (металл и две оксидных многокомпонентных субстанции), которые могут быть использованы для получения стали или отливки чугунных изделий, а также для получения цемента и других строительных материалов.

5. Экспериментальные исследования поставленных перед четвёртым этапом ПНИ задач обеспечены необходимым оборудованием.

6. Выполнены работы по монтажу экспериментального образца технологической линии по переработке шлаков сталеплавильного производства.

Участники коллектива исполнителей приняли участие в мероприятии, направленном на освещение и популяризацию промежуточных результатов ПНИ. По результатам проведённых работ опубликована статья в журнале, реферируемом системой "Scopus". Один из постоянных участников коллектива исполнителей защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук.

Основным следствием внедрения результатов проекта станет уменьшение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду. Ликвидация существующих шлаковых отвалов сталеплавильного производства и не допущение образования новых отвалов позволит существенно улучшить экологическую обстановку в ряде городов, в которых действуют предприятия чёрной металлургии.

Основной формой коммерциализации полученных результатов проекта станет продажа технологии переработки шлаков сталеплавильного производства, а также изготовление и продажа оборудования, которое можно использовать для реализации разработанной технологии.

Полученные результаты и разработанная технология должны быть ориентированы на широкое применение в организациях, разрабатывающих и совершенствующих (в том числе и в рамках международного сотрудничества) процессы переработки шлаков сталеплавильного производства, а также на промышленные предприятия чёрной металлургии. Результаты работы, полученные на данном этапе, будут использованы на следующих этапах настоящего исследования. Полученные результаты станут важным вкладом в разработку технических решений, направленных на переработку шлаков сталеплавильного производства и окажут влияние на развитие соответствующего научно-технического направления.

Результаты работы, полученные на данном этапе, будут использованы на следующем этапе настоящего исследования.