В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии с Минобрнауки России от 13.06.2019 номер соглашения ЭБ 075-15-2019-038, внутренний номер соглашения № 14.578.21.0256 в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по теме: «Создание энергоэффективной и экологичной технологии нанесения твердохромовых покрытий на тела вращения» на этапе № 3 «Техническая реализация оборудования нанесения твердохромовых покрытий для промышленной эксплуатации»  в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. выполнены следующие работы:

- Разработана эскизная конструкторская документации на изготовление:

- опытного образца промышленного комплекса для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием;

- устройства для вращения заготовки;

- экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием диаметром 140…320 мм, длиной  4000 мм, изготовленных по традиционной и экспериментальной технологии.

- Приобретено

- оборудование и комплектующие для изготовления устройства для вращения заготовки для опытного образца промышленного комплекса для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Изготовлены:

- опытный образец промышленного комплекса для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы диаметром до 320 мм, длиной до 4000 мм с твердохромовым покрытием;

- автоматизированная система управления технологическим процессом хромирования (АСУТП) для промышленного комплекса для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием;

- система защиты окружающей среды для опытного образца промышленного комплекса для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием;

- экспериментальные образцы деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием, диаметром 140…320 мм, длиной 2000 мм и 4000 мм, изготовленные по традиционной и экспериментальной технологии с различным качеством подготовки поверхности;

- комплекс вспомогательного оборудования для обслуживания лабораторных установок и промышленного комплекса для изготовления экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием.

- Разработаны программы и методики:

- исследовательских испытаний экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием большого диаметра (140…320 мм, длиной 2000 и 4000 мм), изготовленных по традиционной и экспериментальной технологии с различным качеством подготовки поверхности;

- экспериментальных исследований влияния процесса нанесения твердохромового покрытия по экспериментальной технологии хромирования на окружающую среду.

- Отработана

- экспериментальная технология нанесения твердохромовых покрытий на тела вращения с применением опытного образца промышленного комплекса.

- Проведены экспериментальные исследования:

- влияния процесса нанесения твердохромового покрытия по экспериментальной технологии хромирования на окружающую среду.

- Проведены исследовательские испытания:

- экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием диаметром 140…320 мм, длиной 2000 мм и 4000 мм, изготовленных по традиционной и экспериментальной технологии с различным качеством подготовки поверхности.

- Выполнен анализ результатов исследовательских испытаний:

- экспериментальных образцов деталей цилиндрической формы с твердохромовым покрытием диаметром 140…320 мм, длиной 2000 мм и 4000 мм, изготовленных по традиционной и экспериментальной технологии с различным качеством подготовки поверхности.

- Выполнен анализ результатов экспериментальных исследований

- влияния процесса нанесения твердохромового покрытия при экспериментальной технологии хромирования на окружающую среду.

- Выполнены

- оценка технико-экономической эффективности и социальной значимости результатов ПНИЭР.

- обобщение и оценка полученных результатов ПНИЭР.

- оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИЭР

- технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

- Разработаны

- предложения и рекомендации по использованию результатов ПНИЭР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

- технологический регламент нанесения твердохромовых покрытий на цилиндрические заготовки по экспериментальной технологии хромирования.

- технические требования и предложения по организации и методике выполнения процесса нанесения твердохромового покрытия на цилиндрические заготовки с учетом технологических особенностей и возможностей индустриального партнера.

- ТЗ на выполнение НИОКР по теме «Разработка технологии и оборудования промышленного нанесения твердохромовых покрытий на цилиндрические заготовки длиной до 8000 мм».

Перспективы практического внедрения результатов.

Разработанная технология и изготовленный в соответствии с предложенной технологии полного замкнутого цикла лабораторный опытный комплекс хромирования позволит в последующем наносить покрытия на детали валков и гидроцилиндров – одного из основных видов продукции, выпускаемой Индустриальным партером – ООО «Уральский инжиниринговый центр».

Разработанную технологию, являющуюся результатом проекта, возможно будет интегрировать практически в каждое предприятие станкостроительной отрасли без больших экономических затрат и в короткие сроки, поскольку технология не требует специфического дорогостоящего и дефицитного оборудования.

Возможные потребители ожидаемых результатов

Первым потребителем результатов ПНИЭР станет Индустриальный партнёр – предприятие ООО «Уральский инжиниринговый центр», с 2011 г. осуществляющего работы по внедрению альтернативных технологий нанесения упрочняющих покрытий на детали машин металлургического и промышленного оборудования.

Однако, потребитель результатов – это не только данное предприятие – уникальность разрабатываемой технологии в том, что получаемые при ее реализации твердохромовые покрытия цилиндрических заготовок найдут применение во всех отраслях промышленности, где требуются улучшенные прочностные и коррозионные характеристики оборудования, а это предприятия машиностроительной отрасли, приборостроения, отрасли тяжелого машиностроения и станкостроения.